ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА  ССР

# БРОНЗЫ ОЛОВЯННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

### ГОСТ 613—79

#### Издание официальное

Москва

УДК 669.35’6:006.354	   Группа В51
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

БРОНЗЫ ОЛОВЯННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ

ГОСТ
      Технические условия		                                   613-79

Взамен

ГОСТ 613-65

ОКП 173620

Постановлением   Государственного  комитета   СССР   по  стандартам   от  26  апреля 1979 г. № 1555 срок введения установлен

Срок действия  с 01.01.80

1. Настоящий стандарт распространяется на оловянные литейные бронзы, предназначенные для изготовления отливок.

2. Марки и химический состав оловянных бронз для отливок должны соответствовать требованиям, указанным  в таблице.

С. 2     ГОСТ 613—79

| Марка | Химический состав, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
|  | Олово | Цинк | Свинец | Фосфор | Никель | Медь |
| БрО3Ц12С5 БрО3Ц7С5Н1 БрО4Ц7С5 БрО4Ц4С17 БрО5Ц5С5 БрО5С25 БрО6Ц6СЗ БрО8Ц4 БрО10Ф1 БрО10Ц2 БрО10С10 | 2,0—3,5 2,5—4,0 3,0—5,0 3,5—5,5 4,0—6,0 4,0—6,0 5,0—7,0 7,0—9,0 9,0—11,0 9,0—11,0 9,0—11,0 | 8,0—15,0 6,0—9,5 6,0—9,0 2,0—6,0 4,0—6,0 — 5,0—7,0 4,0—6,0 — 1,0—3,0 — | 3,0—6,0 3,0—6,0 4,0— 7,0 14,0—20,0 4,0—6,0 23,0—26,0 2,0—4,0 — — — 8,0—11,0 | — — — — — — — — 0,4—1,1 — — | — 0,5—2,0 — — — — — — — — — | Ост. Ост. Ост. Ост. Ост. Ост. Ост. Ост. Ост. Ост. Ост. |

| Марка | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Примеси, не более |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цинк | Свинец | Алюмений | Железо | Кремний | Фосфор | Сурьма | Всего |
| БрО3Ц12С5 БрО3Ц7С5Н1 БрО4Ц7С5 БрО4Ц4С17 БрО5Ц5С5 БрО5С25 БрО6Ц6СЗ БрО8Ц4 БрО10Ф1 БрО10Ц2 БрО10С10 | — — — — — 0,5 — — 0,3 — 0,5 | — — — — — — — 0,5 0,3 0,5 — | 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 | 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 | 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 — 0,05 0,05 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 | 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,0 1,0 1,0 0,9 |

Примечания:

1.  В  бронзах марок БрО3Ц7С5Н1, БрО3Ц12С5, БрО8Ц4 и БрО10Ц2 сумма примесей кремния и алюминия не должна превышать 0,02%.

В бронзах, не предназначенных для отливки деталей, работающих под   гидравлическим давлением, по согласованию изготовителя с потребителем допускается массовая доля алюминия до 0,05% и кремния — до 0,05%.

2. Допускаются примеси мышьяка до 0,15%, магния — до 0,02%, серы — до 0,05%  в пределах общей суммы примесей.

3.  Массовая  доля никеля  во  всех  марках,  кроме БрО3Ц7С5Н1, допускается до  2,0% за счет меди и в общую сумму примесей не входит.

4. Массовая доля свинца в бронзах марок БрО10Ц2 и БрО8Ц4 по согласованию изготовителя с потребителем допускается до 1,5% и в  общую массу примесей  не входит.

5. В отливках из бронз марок БрО10Ц2 и БрО8Ц4, предназначенных для сварных конструкций, массовая доля свинца должна быть не более 0,05%.

6.  По согласованию изготовителя с  потребителем в марке БрО10С10 допускается массовая доля  фосфора  до 1,0%.

7.  Примеси, не регламентируемые настоящим стандартом, входят в общую сумму примесей.

ГОСТ 613—79     С. 3

3. Механические  свойства  термически  необработанных бронз и их применяемость приведены в справочном приложении  1.

4. Химический состав бронз определяют по ГОСТ 1953.1-79 — ГОСТ 1953.12-79, ГОСТ 25086—87.

5. Временное сопротивление и относительное удлинение после разрыва определяют в соответствии с нормативно-технической документацией.

6. Испытание на растяжение проводят в соответствии с ГОСТ 497—84.

7. Твердость по Бринеллю определяют в соответствии с ГОСТ 9012—59.

8. Соответствие марок оловянных бронз настоящего стандарта и ГОСТ 613—79 приведено в справочном приложении 2.

С. 4     ГОСТ 613—79

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Механические свойства и применяемость оловянных бронз

| Марка | Способ литья | Временное сопротивление b, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение после разрыва 5, % | Твердость по Бринеллю НВ, МПа (кгс/мм2) | Применяемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее |  |  |  |
| БрО3Ц12С5 БрО3Ц7С5Н1 БрО4Ц7С5 БрО4Ц4С17 БРО5Ц5С5 БрО5С25 БрО6Ц6С3 БрО8Ц4 БрО10Ф1 Бр010Ц2 БрО10С10 | к п к п к п к п к п к п к п к п к п к п к п | 206(21) 176,2(18) 206(21) 176.2(18) 176,2(18) 147(15) 147(15) 147(15) 176,2(18) 147(15) 137,2(14) 147 (15) 176,2(18) 147(15) 196(20) 196020) 245(25) 215,5(22) 225,5(23) 215,5(22) 196(20) 176,2(18) | 5 8 5 8 4 6 12 5 4 6 6 5 4 6 10 10 3 3 10 10 6 7 | 588(60) 588(60) 588(60) 588(60) 588(63) 588(60) 588(60) 588(60) 588(60) 588(60) 588(60) 441(45) 588(60) 688(60) 735(75) 735(75) 882(90) 784(80) 735(75) 637(65) 735(78) 637(65) | Арматура общего назначения Детали, работающие в масле, паре и в пресной воде Арматура, антифрикционные детали Антифрикционные детали Арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников Биметаллические подшипники скольжения Арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников Арматура, фасонные части трубопровода, насосы, работающие в морской воде Узлы трения арматуры, высоконагруженные детали шнековых приводов, нажимные и шпиндельные гайки, венцы червячных шестерен Арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников, детали трения и облицовки гребных валов Подшипники скольжения, работающие в условиях высоких удельных давлений |

Примечание.  Условное обозначение способа литья:  к — литье в кокиль; п — литье в песчаную форму.

ГОСТ 613—79     С. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

| Марки бронз по настоящему стандарту | Марки бронз по ГОСТ 613-68 | Марки бронз по настоящему стандарту | Марки бронз по ГОСГх613-65 |
| --- | --- | --- | --- |
| БрО3Ц12С5 БрО3Ц7С5Н1 БрО4Ц7С5 БрО4Ц4С17 БрО5Ц5С5 БрО5С25 | БрОЦС3—12—5 БрОЦСН3— 7— 5—1 БрОЦС3,5—7—5 БрОЦС4— 4—17 БрОЦС5— 5— 6 — | БрО6Ц6С3 Бр08Ц4 БрО10Ф1 БрО10Ц2 БрО10С10 | — — — — — |